# 1. Experimental Data

Experiment conditions

- Adsorbent: Groundnut shell biochar

- Dye: Methylene Blue

- Initial concentration: 50 mg/L

- Biochar dose: 1 g/L

- Temperature: 25°C

- pH: 7

Time set

| Time (min) | Initial Conc. (mg/L) | Final Conc. (mg/L) | Removal (%) | Adsorption Capacity (mg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 38 | 24 | 12 |
| 10 | 50 | 30 | 40 | 20 |
| 20 | 50 | 22 | 56 | 28 |
| 30 | 50 | 17 | 66 | 33 |
| 45 | 50 | 12 | 76 | 38 |
| 60 | 50 | 9 | 82 | 41 |
| 90 | 50 | 7 | 86 | 43 |
| 120 | 50 | 6 | 88 | 44 |

| Biochar Dose (g/L) | Initial Conc. (mg/L) | Final Conc. (mg/L) | Removal (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 50 | 34 | 32 |
| 0.4 | 50 | 26 | 48 |
| 0.6 | 50 | 19 | 62 |
| 0.8 | 50 | 13 | 74 |
| 1.0 | 50 | 9 | 82 |
| 1.2 | 50 | 7 | 86 |

3. Isotherm Study Data

| Initial Dye (mg/L) | Equilibrium Conc. (mg/L) | Adsorption Capacity qe (mg/g) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 16 |
| 40 | 9 | 31 |
| 60 | 18 | 42 |
| 80 | 30 | 50 |
| 100 | 44 | 56 |

SAMPLE  2

| pH | Dose_gL | Time_min | Temp_C | InitialConc_mgL | Removal_pct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.4 | 10 | 25 | 40 | 28 |
| 5 | 0.6 | 10 | 25 | 40 | 35 |
| 5 | 0.8 | 10 | 25 | 40 | 41 |
| 5 | 1.0 | 10 | 25 | 40 | 46 |
| 5 | 1.2 | 10 | 25 | 40 | 50 |
| 6 | 0.4 | 10 | 25 | 40 | 32 |
| 6 | 0.6 | 10 | 25 | 40 | 38 |
| 6 | 0.8 | 10 | 25 | 40 | 44 |
| 6 | 1.0 | 10 | 25 | 40 | 49 |
| 6 | 1.2 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 7 | 0.4 | 10 | 25 | 40 | 35 |
| 7 | 0.6 | 10 | 25 | 40 | 42 |
| 7 | 0.8 | 10 | 25 | 40 | 47 |
| 7 | 1.0 | 10 | 25 | 40 | 52 |
| 7 | 1.2 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 8 | 0.4 | 10 | 25 | 40 | 38 |
| 8 | 0.6 | 10 | 25 | 40 | 45 |
| 8 | 0.8 | 10 | 25 | 40 | 50 |
| 8 | 1.0 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 1.2 | 10 | 25 | 40 | 60 |

Next Time Interval (30 min)

| pH | Dose_gL | Time_min | Temp_C | InitialConc_mgL | Removal_pct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.4 | 30 | 25 | 50 | 40 |
| 5 | 0.6 | 30 | 25 | 50 | 48 |
| 5 | 0.8 | 30 | 25 | 50 | 55 |
| 5 | 1.0 | 30 | 25 | 50 | 61 |
| 5 | 1.2 | 30 | 25 | 50 | 66 |
| 6 | 0.4 | 30 | 25 | 50 | 44 |
| 6 | 0.6 | 30 | 25 | 50 | 52 |
| 6 | 0.8 | 30 | 25 | 50 | 59 |
| 6 | 1.0 | 30 | 25 | 50 | 65 |
| 6 | 1.2 | 30 | 25 | 50 | 70 |
| 7 | 0.4 | 30 | 25 | 50 | 48 |
| 7 | 0.6 | 30 | 25 | 50 | 56 |
| 7 | 0.8 | 30 | 25 | 50 | 63 |
| 7 | 1.0 | 30 | 25 | 50 | 69 |
| 7 | 1.2 | 30 | 25 | 50 | 74 |
| 8 | 0.4 | 30 | 25 | 50 | 52 |
| 8 | 0.6 | 30 | 25 | 50 | 60 |
| 8 | 0.8 | 30 | 25 | 50 | 67 |
| 8 | 1.0 | 30 | 25 | 50 | 73 |
| 8 | 1.2 | 30 | 25 | 50 | 78 |

Next Time Interval (60 min)

| pH | Dose_gL | Time_min | Temp_C | InitialConc_mgL | Removal_pct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.4 | 60 | 25 | 60 | 50 |
| 5 | 0.6 | 60 | 25 | 60 | 58 |
| 5 | 0.8 | 60 | 25 | 60 | 65 |
| 5 | 1.0 | 60 | 25 | 60 | 71 |
| 5 | 1.2 | 60 | 25 | 60 | 76 |
| 6 | 0.4 | 60 | 25 | 60 | 54 |
| 6 | 0.6 | 60 | 25 | 60 | 62 |
| 6 | 0.8 | 60 | 25 | 60 | 69 |
| 6 | 1.0 | 60 | 25 | 60 | 75 |
| 6 | 1.2 | 60 | 25 | 60 | 80 |
| 7 | 0.4 | 60 | 25 | 60 | 58 |
| 7 | 0.6 | 60 | 25 | 60 | 66 |
| 7 | 0.8 | 60 | 25 | 60 | 73 |
| 7 | 1.0 | 60 | 25 | 60 | 79 |
| 7 | 1.2 | 60 | 25 | 60 | 84 |
| 8 | 0.4 | 60 | 25 | 60 | 62 |
| 8 | 0.6 | 60 | 25 | 60 | 70 |
| 8 | 0.8 | 60 | 25 | 60 | 77 |
| 8 | 1.0 | 60 | 25 | 60 | 83 |
| 8 | 1.2 | 60 | 25 | 60 | 88 |

Dataset for 90 min

| pH | Dose_gL | Time_min | Temp_C | InitialConc_mgL | Removal_pct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.4 | 90 | 30 | 80 | 55 |
| 5 | 0.6 | 90 | 30 | 80 | 63 |
| 5 | 0.8 | 90 | 30 | 80 | 69 |
| 5 | 1.0 | 90 | 30 | 80 | 74 |
| 5 | 1.2 | 90 | 30 | 80 | 78 |
| 6 | 0.4 | 90 | 30 | 80 | 59 |
| 6 | 0.6 | 90 | 30 | 80 | 67 |
| 6 | 0.8 | 90 | 30 | 80 | 73 |
| 6 | 1.0 | 90 | 30 | 80 | 78 |
| 6 | 1.2 | 90 | 30 | 80 | 82 |
| 7 | 0.4 | 90 | 30 | 80 | 63 |
| 7 | 0.6 | 90 | 30 | 80 | 71 |
| 7 | 0.8 | 90 | 30 | 80 | 77 |
| 7 | 1.0 | 90 | 30 | 80 | 82 |
| 7 | 1.2 | 90 | 30 | 80 | 86 |
| 8 | 0.4 | 90 | 30 | 80 | 67 |
| 8 | 0.6 | 90 | 30 | 80 | 75 |
| 8 | 0.8 | 90 | 30 | 80 | 81 |
| 8 | 1.0 | 90 | 30 | 80 | 86 |
| 8 | 1.2 | 90 | 30 | 80 | 90 |

Dataset for 120 min

| pH | Dose_gL | Time_min | Temp_C | InitialConc_mgL | Removal_pct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.4 | 120 | 30 | 100 | 60 |
| 5 | 0.6 | 120 | 30 | 100 | 68 |
| 5 | 0.8 | 120 | 30 | 100 | 74 |
| 5 | 1.0 | 120 | 30 | 100 | 79 |
| 5 | 1.2 | 120 | 30 | 100 | 83 |
| 6 | 0.4 | 120 | 30 | 100 | 64 |
| 6 | 0.6 | 120 | 30 | 100 | 72 |
| 6 | 0.8 | 120 | 30 | 100 | 78 |
| 6 | 1.0 | 120 | 30 | 100 | 83 |
| 6 | 1.2 | 120 | 30 | 100 | 87 |
| 7 | 0.4 | 120 | 30 | 100 | 68 |
| 7 | 0.6 | 120 | 30 | 100 | 76 |
| 7 | 0.8 | 120 | 30 | 100 | 82 |
| 7 | 1.0 | 120 | 30 | 100 | 87 |
| 7 | 1.2 | 120 | 30 | 100 | 91 |
| 8 | 0.4 | 120 | 30 | 100 | 72 |
| 8 | 0.6 | 120 | 30 | 100 | 80 |
| 8 | 0.8 | 120 | 30 | 100 | 86 |
| 8 | 1.0 | 120 | 30 | 100 | 90 |
| 8 | 1.2 | 120 | 30 | 100 | 94 |